## Slide 1
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРИ НАПЫЛЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Р. Сираев, В.Л. Федяев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики и машиностроения Казанского научного центра Российской академии наук
Научно-техническая конференция
«НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА
В ПРОЦЕССАХ НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ»

## Slide 2: Внешние факторы
Атмосферные осадки
Ветер
Низкая температура воздуха

## Slide 3: Постановка задачи
t = [0;2]c

## Slide 4: Ветер
Изменяет траекторию полета частиц
Увеличивает теплообмен между окружающим воздухом и струей нагретого воздуха
Частицы сносит к границе струи нагретого воздуха
Стекание покрытия
Наплывы

## Slide 5: Ветер
По направлению
  Попутный
  Встречный
  Боковой
По характеру скорости
  Устойчивый
  Порывистый

## Slide 6: Траектория и распределение скорости частиц: w=0

## Slide 7: Траектория и распределение скорости частиц: w=0.0625

## Slide 8: Распределение скорости: w=0.125

## Slide 9: Траектория и распределение скорости частиц: w=0.09375

## Slide 10: Траектория и распределение скорости частиц: w=0.125

## Slide 11: Потери материала при боковом ветре

## Slide 12: Низкая температура воздуха
Снижает температуру нагретой струи воздуха
Снижает температуру частиц
Частицы отвердевают до попадания на поверхность
Увеличивается скорость охлаждения покрытия
Образование трещин в покрытии

## Slide 13: Распределение температуры: dT = 75

## Slide 14: Траектория частиц и распределение температуры: dT = 175

## Slide 15: Траектория частиц и распределение температуры: dT = 200

## Slide 16: Траектория частиц и распределение температуры: dT = 225

## Slide 17: Траектория частиц и распределение температуры: dT = 250

## Slide 18: Распределение температуры: w =0.125; dT = 250

## Slide 19: Траектория частиц и распределение температуры: w =0.125; dT = 250

## Slide 20: Охлаждение материала при осаждении на поверхность

## Slide 21: Выводы
Влияние бокового ветра на траекторию частиц позволяет проводить работы только при w < 0.1 (потери материала < 10%)
Влияние низкой температуры воздуха заметно при наличии бокового ветра
Минимизация температуры нагрева частиц без потери материала и качества покрытия с учетом температуры окружающего воздуха – позволяет оптимизировать энергозатраты